# MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUTIVO

OBJETIVO:  CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE.

PROJETO: O projeto será fornecido pela prefeitura municipal de Pirapora.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

# MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

# MATERIAL DE ENCHIMENTO E ATERRO

O material de enchimento e aterro deverá ser submetido a aprovação pela fiscalização e será de inteira responsabilidade do  empreiteiro o seu fornecimento e transporte. O aterro será colocado na varanda que será construída na extremidade esquerda do prédio. O aterro será umedecido e compactado em camadas de 20 cm.

# CIMENTO PORTLAND COMUM

Deverá satisfazer a todas as condições estabelecidas nas especificações brasileiras  EB-1 e EB-208 , sendo do tipo CP- 320. O cimento deverá ser em voas condições de uso, a julgo da fiscalização.

Deverá ser empregado cimento de boa qualidade e de marca reconhecida.

# ÁGUA

A  água destinada ao amassamento do concreto deverá ser potável e será fornecida pelo contratante, em torneira próximo obra. A torneira e a ligação serão por conta do empreiteiro, puxado do ponto indicado pela Fiscalização.

# AREIA

A areia para execução do concreto deverá obedecer todas as condições estabelecidas nas especificações brasileiras EB-4, da ABTN. Para a argamassa, a mesma deverá estar limpa e isenta de sais e matéria prima.

# PEDRA BRITADA

Deverá ter como origem, rocha cristalina, com granulometria conhecida e satisfazer as condições de dosagem racional dos  concretos e atender as especificações da EB-4, da ABNT, não apresentando impurezas e devendo Ter aprovação prévia da fiscalização.

# CAL HIDRATADA

Poderá ser empregada em substituição cal virgem, desde que seja de boa qualidade e deverá ser submetida à apreciação da fiscalização.

# AÇO  PARA CONCRETO ARMADO.

O aço para concreto armado deverá satisfazer todas as condições estabelecidas pela EB-3, da ABNT. Só poderão ser empregados quando isentos de óleo, excesso de ferrugem ou pintura. As emendas  serão  realizadas de acordo com o disposto no item 6.3.5 da NB-1/78

# FORMAS DE MADEIRA

Poderão ser executadas com madeira serrada em bruto, com espessura não inferior a 2,5 cm ou em chapas de madeira compensada. Será permitido o reaproveitamento de peças desde que se realize a limpeza conveniente das mesmas e que estejam em boas condições de uso, a julgo da fiscalização.

# MADEIRAS

Para emprego provisório em andaimes e escoramento, poderão ser usadas peças em madeira de lei serrada ou madeira roliça de eucalipto ou similar, dependendo dos esforços a que foram submetidas.

# CONCRETO

Na confecção e lançamento da argamassa para concreto armado deverá ser seguido inteiramente a NB-1/78  . Para  aplicação de lastros, camadas protetoras e outros fins secundários, poderá ser usado concreto com dosagem de 300 kg de cimento por metro cúbico ( 90 kg/cm2 aos 7 dias )

# ARGAMASSA

As argamassas deverão ser preparadas em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes.

As argamassas contendo  cimento deverão ser aplicadas, no máximo, em 2,5 horas a contar do primeiro contato do cimento com água.

Serão adotados  conforme o fim a que se destinam, os seguintes tipos de argamassas, definidos por seu traço volumétrico.

- chapisco: traço 1:3 - cimento/areia grossa

- emboço : traço  1 : 2 : 8 - cimento/cal/areia média

- assentamento de ladrilhos cerâmicos  com argamassa traço 1 : 3 - cimento/areia com uma camada de pó de cimento para aplicação das peças.

- assentamento de azulejo com argamassa traço 1 : 1 : 6 - cimento/cal/areia ou o emprego de argamassa pronta  de boa qualidade tipo quartizolit.

# Rede hidráulica

Os tubos e conecções deverão ser em PVC rígido, soldável, tipo ponta e bolsa, classe 15.  Os registros e torneiras serão de material e de boa qualidade.

# Rede elétrica

Os cabos deverão atender as especificações das normas brasileiras, as tomadas e interruptores de marca conhecida e de boa qualidade.

Diversos

Os pórticos serão confeccionados com tubos metálicos de 40 mm, conforme detalhes do projeto arquitetônico.

# Pintura

Para a pintura deverá ser usado tinta  acrílica de boa qualidade.

# SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

# Reaterro e aterro compactado

Após a conclusão  dos serviços de concretagem da fundação, os reaterros e aterros deverão ser compactados mecânica ou manualmente, em camadas, umidificadas, condizentes com o tipo de compactação, nunca, porém, superior a 20 cm.

# Execução de contrapiso

O contrapiso será executado em concreto com consumo  de 300 kg/m³ , no mínimo, e com espessura de 8 cm, nivelado convenientemente e sarrafeado. Na área a ser revestido com granitina, será colocada tela soldada Q61 com malha 15x15 cm de vergalhão Ø 3.4 mm.

# Alvenaria de tijolo

# As paredes serão levantadas com bloco de cimento 15x20x40 cm.

# Execução de concreto armado.

Todo  concreto armado de superestrutura deverá ter Fck= 20 Mpa  e aço CA-50 A , conforme projeto estrutural.

Antes do lançamento do concreto, as superfícies das formas  que ficarão em contato com o mesmo serão limpas, molhadas  e calafetadas e demais precauções preconizadas pelo art. 9.5 da NBA-1/78.

O lançamento do concreto não deverá  exceder a 60 minutos desde a mistura do cimento com a água.

O preparo do concreto no canteiro será de preferência  com  o emprego de betoneira de eixo vertical. Outros métodos de preparo ficarão a julgo da fiscalização.

Deverá ser executado cuidadosamente a cura de todas as superfícies expostas, como objetivo de impedir a perda da água necessária à hidratação do cimento.

No caso de falha de concretagem a mesma deverá ser corrigida conforme aprovação da fiscalização, podendo ser exigida a sua demolição e reconstrução.

# Revestimento de parede

O reboco será executado sobre chapisco de  conformidade com a argamassa  e deverá  ser aprumado e alinhado. Os  cantos e junções deverão ser constituídos por linhas verticais e horizontais perfeitas.

A espessura de aplicação será aproximadamente 2,5 cm.

# Diversos

Será construído um pórtico em alvenaria e tubo metálico conforme projeto.

Os corrimãos serão em tubo metálico Ø 2” e chapa preta # 14.

Todas as quinas dos obstáculos terão acabamento em tubo metálico Ø 1” e chapa preta # 14.

# Piso

O piso da pista será em granitina (quadros de 1x1 m) com juntas em PVC .  A arquibancada e a calçada terão acabamento em cimento desempenado.

# Instalações elétricas

Será instalado um padrão trifásico com disjuntor de 40 A e uma tomada de energia. Todas as instalações deverão ser executadas por pessoal qualificado. Todos os pontos de luz e força deverão ser devidamente testados.

# Instalação hidro-sanitárias

Serão instaladas 3 torneiras de jardim em caixas de alvenaria 30x30x30 cm. Todo serviço deverá ser executado por profissional capacitado, com utilização de ferramentas e aparelhos apropriados a cada serviço e a cada material.

A execução deverá seguir as prescrições da ABNT e recomendações do fabricante.

# Pinturas

Sobre  as paredes externas devidamente preparadas e lixadas deverá ser aplicada uma demão de líquido  selador e sobre o mesmo duas demãos de tinta acrílica. A arquibancada será pintada com tinta acrílica para piso. As tubulações metálicas receberão 2 demãos de zarcão e 2 demãos de esmalte.

Limpeza

A obra devera ser entregue completamente limpa de qualquer tipo de entulho.

Pirapora-MG, julho de 2.013